## Slide 2
Természettudományok a restaurátorműhelyben
Notes: Üdvözlök mindenkit

## Slide 3
Notes: bemutatkozás

## Slide 4
Festő restaurátor
Notes: – ha azt halljuk restaurátor, talán a legtöbben a festő restaurátorra asszociálnak. A festmények és szobrok restaurátorai a képzőművészeti restaurátorok

## Slide 5
Szilikát
Fa
Papír
Textil
Fém
Notes: – az egyéb tárgyi emlékeket pedig az iparművészeti restaurátorok kezelik, akik tárgytípusonként szakosodnak

## Slide 6
Notes: Én iparművészeti restaurátor vagyok és a fém műtárgyak megóvása a szakterületem

## Slide 7
Notes: Én is voltam Berzés diák… diákként bennem gyakran felmerült természettud. tantárgyak … Mire fogom használni felnőtként… hát azóta sok „aha! Élmény ért”… ezekről fog szólni az előadásom

## Slide 8
Sűrűség számítás
Notes: Az első egy konkrét élmény a sűrűség téma… három órán is… mikor tudom majd ezt használni?

## Slide 9
Notes: Mint említettem alap végzettségem ötvös… drága alapanyaggal… fontos, hogy előre meg tudjam határozni a várható tömeget

## Slide 10
Notes: Akár egy ilyen összetett forma esetén is… tervezett tömeg, hossz (térfogat) és sűrűség alapján kell kiszámolnom a szükséges alapanyag vastagságát…

## Slide 11
Notes: Restaurátorként is szükséges, hogy megismerjem a műtárgyak anyagát… két fontos szempont… fokozatosság… minimális beavatkozás elve…

## Slide 12
Notes: Első lépés mindig a szemrevételezés… információ a külső jegyekből…

## Slide 13
Notes: Én alapvetően fémekkel foglalkozom… a megismeréshez a fémeket többféleképen csoport

## Slide 14
Notes: általános műtárgy alkotó fémek…

## Slide 15
Sűrűség értékek g/cm³-ben
2,7
7,87
8,96
10,49
19,3
7,14
7,26
11,34
Notes: Eltérő sűrűség…

## Slide 16
Notes: Eltérő fizikai tulajdonságok… szín… réz, arany sárga… mágnes…

## Slide 17
Notes: Kémiai tulajdonság… reakciókészség… nemesfémek

## Slide 18
Ezüst és alpakka kiskanalak
Notes: Példa a megismerés/megkülönböztetésre… Ez a két kanál formailag egyforma… alap színük hasonló… korrózió okozta elszíneződésük egy szemmel látható különbség…

## Slide 19
Ag: ρ = 10,49 g/cm³
Cu: ρ = 8,96 g/cm³
Notes: Ennek a két tárgynak a megkülönböztetésénél hasznos a sűrűség

## Slide 20
Római kori vas szék
Notes: Rest.nál fontos megismerni a fémek átalakulási folyamatait… különböző fémek különböző korróziós folyamatok… Szervetlen kémia szépségei… régészet/történeti tárgyak… vas korrózió… oxidok… klorid… tannátok, csersav

## Slide 21
Filigrán
oltárkereszt
Notes: Ezüst korróziói… Ag2S képződése… kezelése

## Slide 22
Ezüst lószerszámveret
Notes: Ez szintén egy ezüst műtárgy de ennek kapcsán már a réz korrózióról szeretnék beszélni… régészeti/történeti… sokféle vegyület… eltérő tulajdonságok… nemes patina…

## Slide 23
Rezgő hajtű töredék
Notes: És most az általánosságok után egy konkrét történet a rest. termtud. kapcsolat… Ez egy történeti műtárgy, de baleset miatt intenzív korrózióképződés…

## Slide 24
A raktárépület egyik helysége
Notes: 2008-ban Egyerben egy rovar fertőzés kezelésére foszfinos fertőtlenítést végeztek… túl hosszú expozíciós időt hagytak a kezelőszernek, így az több műtárgy károsodását okozta

## Slide 25
MAGTOXIN®
Mg3P2 + 6H2O 3Mg(OH)2 + 2PH3
NH2COONH4 2NH3 + CO2
Notes: A rovar fertőtlenítéshez használt kezelőszer hataóanyagaiból… magnézium foszfid… légpára… ammónium-karbonát…

## Slide 26
MAGTOXIN®
Mg3P2 + 6H2O 3Mg(OH)2 + 2PH3
NH2COONH4 2NH3 + CO2
Notes: Foszfin szabadult fel… a foszfin feladata a kártevők elpusztítása

## Slide 27
2PH3
RÉZ
EZÜST
Notes: De sajnálatosan volt elég ideje, hogy reakcióba lépjen a rezet tartalmazó műtárgyakkal. Így az ötvözőfémként rezet tartalmazó ezüst hajtűkkel is.

## Slide 28
2PH3
EZÜST
Notes: A réz és poszfin reakciójából a levegő magas páratartalmának köszönhetően különböző bonyolult összetételű réz-foszfátok képződötek

## Slide 29
Cu3(PO4)2.3H2O
CuHPO4.H2O
Cu3(NH4)2(P2O7)2(H2O)3
Notes: A vegyületek egy részének eddig még neve sem volt… volt amit a vizsgálat előtt két évvel publikáltak…

## Slide 30
Selecton B2 (EDTA)
3%-os foszforsav
Notes: Korábban többen többféle oldószerrel próbálták eltávolítani a korróziós termékekete…

## Slide 31
30%-os ammónium-hidroxid
Notes: Az én választásom…

## Slide 32
Notes: De sajnálatos módon az áztatátos kezelések után pár héttel a kristályok újra megjelentek… én exikátorban (párakamrában)….

## Slide 33
Notes: kiválasztott kezelőszer - ammónium-hidroxid… ultrahangos tisztító készülékbe töltöttem… igy a folyamat közben kihasználtam a készülék mechanikai tisztító hatását

## Slide 34
Notes: Végül a műtárgyakat vákuumos szárítószekrénybe helyeztük

## Slide 35
Notes: Az így megtisztított rezgő hajtűk felületén párakamrába helyezés után sem keletkeztek új foszfát kristályok

## Slide 36
Restaurálás előtt
Restaurálás után
Notes: Az így elkészült hajtűk már készen álltak a kiállításra

## Slide 37
Magyaros viselet ezüst kiegészítóje
Notes: Ennek a kezelésnek a sikerén felbuzdulva…

## Slide 38
Notes: A kezeléshez nagy mennyiség ammónium… kell…. Elfogyott, használtat használtam… halvány zöld csapadék… Újra Weiszburg Tamás

## Slide 39
Köszönöm a figyelmet!